四川省合成树脂乳液外墙涂料

质量对标提升先进指标体系

1 范围

本体系的目的是建立四川省合成树脂乳液外墙涂料质量对标提升先进指标，确定合成树脂乳液外墙涂料质量对标提升的检验项目、先进指标值及检验方法等。

本体系适用于符合标准GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》相关要求的外墙乳胶漆。

2 规范性引用文件

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1733-1993 漆膜耐水性测定法

GB/T 1741-2007 漆膜耐霉菌性测定法

GB/T 1766-2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1865-2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射

GB/T 6750-2007 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9265-2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9780-2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 23981.1-2019 色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

GB/T 23990-2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

GB/T 23991-2009涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 31414-2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚局氧乙烯醚

HG/T 4104-2019 水性氟树脂涂料

3 先进指标体系

合成树脂乳液外墙涂料应满足GB/T 9755-2014优等品等级和GB 18582-2020标准要求，关键指标值应同时满足表1要求。

表1先进指标要求

| 序号 | 检测项目 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐沾污性（白色和浅色），% |  | ≤12 |
| 2 | 耐洗刷性（5000次） |  | 漆膜未损坏 |
| 3 | 耐碱性（96h） |  | 无异常 |
| 4 | 耐水性（168h） |  | 无异常 |
| 5 | 耐酸雨性（48h） |  | 无异常 |
| 6 | 涂层耐温变（5次循环） |  | 无异常 |
| 7 | 低温成膜性 |  | 5℃成膜无异常 |
| 8 | 耐霉菌性，级 |  | ≤1 |
| 9 | 耐人工气候老化性 |  | 800h不起泡、不剥落、无裂纹，变色≤1级，粉化≤1级 |
| 10 | VOC含量，g/L |  | ≤50 |
| 11 | 甲醛含量，mg/kg |  | ≤30 |
| 12 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯）]，mg/kg |  | ≤50 |
| 13 | 总铅（Pb）含量（限色漆），mg/kg |  | ≤90 |
| 14 | 可溶性重金属（限色漆），mg/kg | 镉（Cd） | ≤20 |
|  |  | 铬（Cr） | ≤20 |
|  |  | 汞（Hg） | ≤20 |
| 15 | 烷基酚局氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚［C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚［C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO］,n=2-16}，mg/kg |  | ≤500 |
| 注：所有项目均不考虑稀释配比。 |  |  |  |

4 检验方法

检验方法按表2的规定执行。

表2检验方法

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐沾污性（白色和浅色），% |  | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 耐洗刷性（5000次） |  | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 耐碱性（96h） |  | GB/T 9755-2014 |
| 4 | 耐水性（168h） |  | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 耐酸雨性（48h） |  | HG/T 4104-2019 |
| 6 | 涂层耐温变（5次循环） |  | GB/T 9755-2014 |
| 7 | 低温成膜性 |  | GB/T 9756-2018 |
| 8 | 耐霉菌性，级 |  | GB/T 1741-2007 |
| 9 | 耐人工气候老化性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 10 | VOC含量，g/L |  | GB/T 23986-2009 |
| 11 | 甲醛含量，mg/kg |  | GB/T 23993-2009 |
| 12 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯）]，mg/kg |  | GB/T 23990-2009 |
| 13 | 总铅（Pb）含量（限色漆），mg/kg |  | GB/T 30647-2014 |
| 14 | 可溶性重金属（限色漆），mg/kg | 镉（Cd） | GB/T 23991-2009 |
|  |  | 铬（Cr） |  |
|  |  | 汞（Hg） |  |
| 15 | 烷基酚局氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚［C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚［C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO］,n=2-16}，mg/kg |  | GB/T 31414-2015 |
| 注：所有项目均不考虑稀释配比。 |  |  |  |