2020年四川省输电线路铁塔及铁附件产品质量省级监督

抽查实施细则

SCSG-ZY-212—2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  输电线路铁塔检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 力学性能 | 屈服强度 |  | GB/T 2694 GB/T 700 GB/T 1591 | GB/T 228.1 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |  |
| 2 | 钢材工艺性能（冷弯试验） |  |  |  | GB/T 232 |
| 3 | 锌层 |  | 外观 | GB/T 2694 | GB/T 2694 |
|  |  |  | 厚度 |  |  |
| 4 | 化学成分 |  | C | GB/T 2694 GB/T 700 GB/T 1591 | GB/T 4336 |
|  |  |  | Si |  |  |
|  |  |  | Mn |  |  |
|  |  |  | P |  |  |
|  |  |  | S |  |  |

表2 横担检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 700 GB/T 1591 | GB/T 228.1 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 |  | GB/T 232 |
| 3 | 尺寸 | 边宽度 | GB/T 706 | GB/T706 |
|  |  | 边厚度 |  |  |

表2 (续)

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 镀锌层质量 | 镀锌层外观 | GB/T 2694 | GB/T 2694 |

表3 抱箍检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T700 GB/T 1591 | GB/T228.1 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 |  | GB/T232 |
| 3 | 尺寸 | 厚度 | GB/T709 | GB/T709 |
| 4 | 镀锌层质量 | 镀锌层外观 | GB/T2694 | GB/T 2694 |
|  |  | 镀锌层厚度 |  |  |

表4  拉线棒检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T700 GB/T 1591 | GB/T228.1 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 |  | GB/T232 |
| 3 | 尺寸 | 直径 | GB/T702 | GB/T702 |
| 4 | 镀锌层质量 | 镀锌层外观 | GB/T2694 | GB/T 2694 |
|  |  | 镀锌层厚度 |  |  |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法

GB/T 232    金属材料 弯曲试验方法

GB/T 700    碳素结构钢

GB/T 702    热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 706    热轧型钢

GB/T 709    热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1591   低合金高强度结构钢

GB/T 2694   输电线路铁塔制造技术条件

GB/T 4336   碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。