四川省铝合金建筑型材

质量对标提升先进指标体系

1 范围

本体系的目的是建立铝合金建筑型材质量对标提升先进指标，确定铝合金建筑型材产品质量对标提升的检验项目、先进指标值及检验方法等。

本体系适用于符合现行国内相关标准要求的铝合金建筑型材的质量对标。

2 规范性引用文件

GB/T 5237.1-2017  铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017  铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017  铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017  铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017  铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017  铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

GB/T 4957-2003  非磁性金属基体上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流方法

GB/T 16865-2013  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB∕T 34482-2017 建筑用铝合金隔热型材传热系数测定方法

BS EN 755-2-2016  铝和铝合金 挤压棒材/条材,管材和型材 第2部分：机械特性（BS EN 755-2:2016  Aluminium and aluminium alloys — Extruded rod/bar, tube and profiles Part 2: Mechanical properties）

JIS H4100-2015  铝及铝合金挤压型材（JIS H4100-2015アルミニウムおよびアルミニウム合金押出形材）

3 先进指标体系

铝合金建筑型材应满足GB/T 5237.1～6-2017标准的要求，其关键指标值应同时达到表1要求。

表1 先进指标要求

| 序号 | 检验项目 | 先进指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规定非比例延伸强度Rp0.2 （适用于所有单元产品） | 6063 T5：≥170 |
| 2 | 抗拉强度Rm （适用于所有单元产品） | 6063 T5：≥190 |
| 3 | 断后伸长率A50mm （适用于所有单元产品） | 6063 T5：≥10 |
| 4 | 膜厚（适用于喷粉型材单元产品） | 70±20μm |
| 5 | 传热系数 （适用于隔热型材单元产品） | ≤3.8 W/（㎡·K） |
| 6 | 标志要求 （适用于所有单元产品） | 产品应在单根型材端部或非装饰面上，以喷码方式标识在型材表面喷出材料牌号、供应状态、膜厚级别、公称壁厚等信息，喷印内容应清晰可见，不易脱落。 |

4 检验方法

检验方法按表2的规定执行。

表2 检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 16865-2013 |
| 2 | 抗拉强度Rm | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 断后伸长率A50mm | GB/T 16865-2013 |
| 4 | 膜厚 | GB/T 4957-2003 |
| 5 | 传热系数 | GB/T 34482-2017 |
| 6 | 标志要求 | 目视检查 |